**Nádoby pro tříděný odpad 240 l Plast**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na výkon nebo funkci** | **Minimální požadované vlastnosti** | **Nabídka** |
| **ANO/NE** |
| **Parametr (číselný údaj)** |
| Objem nádoby | 240 litrů |  |
| Nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6 | ANO |  |
| Barva těla nádoby | černá |  |
|
| Barva víka nádoby | černá |  |
| Víko s prolisem pro vyšší pevnost | ANO |  |
| Madlo na víku nádoby | po bočních stranách, pro pohodlné otevírání |  |
| Minimální tloušťka stěny | Min. 3,4 mm |  |
| Minimální hmotnost nádoby bez osy a kol | 7,5 kg |  |
| Na víku nádoby min. 2 zacvakávací klipy | ANO |  |
| Minimální souhrnná plocha klipů | Min. 120 cm2 |  |
| Barva klipů | žlutá |  |
| Potisk klipu textem tříděného odpadu s minimální výškou písma 10 mm | PLASTY |  |
| Uchycení klipů nacvaknutím minimálně ve dvou bodech. | ANO |  |
|
| Materiál | vysoko hustotní polyetylen (HDPE) |  |
|
| Odolnost vůči vlivům | chemickým |  |
| biologickým |  |
| povětrnostním |  |
| UV záření |  |
| Nádoba se 2 kolečky s protihlukovou úpravou | průměr koleček min. 200 mm |  |
| Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček) | ANO |  |
| Certifikace RAL GZ 951/1 – doložení certifikátu | ANO |  |
| Certifikace RAL GZ 951/1 vyražena na nádobě i na víku (oficiální pečeť) | ANO |  |
| Vnitřní stěny hladké | ANO |  |
| Dostupnost ND-čepy, víka, kolečka | po dobu životnosti nádoby |  |
| Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla | ANO |  |
| Hladká přední část nádoby pro snadné nalepení samolepky | ANO |  |
| Nálepka s informacemi o tříděném odpadu ke každé nádobě, konečná podoba bude dohodnuta s vítězným dodavatelem před podpisem smlouvy | ANO |  |
| Na nádobách bude vyražen nápis Dobříš o velikosti cca 100 x 200 mm. | ANO |  |
| Použití minimálně 10 % recyklovaného materiálu | ANO |  |
| 100 % recyklovatelnost po skončení životnosti | ANO |  |
| Použitý materiál neobsahuje těžké kovy | ANO |  |